노 콘  패 널

nocon panel

시방서 및 일위대가

K  T  C

노출콘크리트 패널 건축 시방서 (K.T.C)

1.제품

1.개요

노출콘크리트 현장 타설 시 시공 상의 어려움과 현장 보수비를 절감을 목적으로 공장에서 콘크리트에 보강재를 삽입하여 일정 규격의 단위 Unit로 제작하여 순수 콘크리트를 증기 양생한 제품으로 노출콘크리트 현장 타설과 동일한 외관을 확보할 수 있다. 압출성형시멘트 패널과는 색상, 질감, 강도 등 큰 차이를 보이며, 설치는 석공사와 동일하게 시공한다.

2.제원

노출콘크리트 패널
NOCON PANEL	600X1200, 25T
NOCON PANEL	600X600, 25T
NOCON PANEL	600X400, 25T
NOCON PANEL	600X300, 25T
NOCON PANEL	600X200, 25T
NOCON PANEL	600X100, 25T
두겁석
NOCON 두겁석,창대석	350X1200X50T
NOCON 두겁석,창대석	450X1200X50T
코너석
NOCON 코너석	100X100X600X25T
송판 노출콘크리트 패널
NOCON PANEL	600X1200X25T

노출콘크리트 패널(두께 ±2mm)

3.제품 특기

일반 석재시공방식인 핀 결속 방법으로 시공하며 노출콘크리트패널 하단에는 -홈, 상단에는 Pin의 결속과 앵글을 끼우기 위한 -홈이 파져있어 줄눈을 최소화하는 효과를 가져 올 수 있다. 또한 색상 안료를 추가 지불 시 원하는 색상을 연출 할 수 있다.(단, 원색의 효과는 볼 수 없다. 파스텔 계열의 색상)

노출콘크리트 패널은 공장에서 출고 전 자연 양생을 거친 후 면 보수 처리, 불소계열 발수제를 도포 후 출고 된다.

4. 시공조건 확인

4.1 협의, 조정

시공자는 감독원의 입회하에 패널 공사와 관련된 마감, 골조, 비내력벽, 설비, 창호,

방수 등의 시공자와 사전에 시공 및 공정상의 문제점을 협의, 조정하여야 한다.

변동 사항이 있을 시 현장 감리, 소장, 또는 그에 준하는 관계자와 충분한 의견 조율 후 시공에        임한다.

4.2 현장여건 파악 : 바탕재 및 표면이 시공을 할 수 있는지 점검한다.

4.3 설계도서 검토 : 건식 공법 시공 상세도에 패널과 벽체 사이의 공기순환 및 결로수 처리가 되어있는지 확인하여야 한다.

5. 작업준비

5.1 바탕처리

1) 시공오차가 심하고 구조적으로 부실한 바탕 면은 감독원과 협의하여 수정, 보강하여야 하며 바탕 면에 노출된 철근, 결속선, 기타 이물질은 2∼3cm 이상 V-CUT하여 절단 제거하고 절단부위는 방청페인트를 칠하고 감독원의 승인을 득한 방수몰탈로 밀실하게 충진 시켜야      한다.

2) 바닥 및 습식공법에 의한 벽 붙이기 등 시멘트 몰탈과 접하는 바탕 면은 접착을 저해하는 이물질 등을 깨끗이 제거 청소한 후 붙이기 1일전 충분한 물축임을 하여 바탕면이 표면건조 포화 상태가 되도록 하여야 한다.

5.2  설치 전에 패널의 모서리나 표면에 분진이나 이물질이 없도록 세척하고 패널의 물기를 제거한다. 이때 노출된 표면에 흠집이나 손상을 줄 수 있는 도구나 와이어 브러쉬(wire brush)는 사용하지 않는다.

5.3  창호 및 매설물의 설치 고정

1) 패널 붙임면의 각종 창호 및 틀재류, 매입 또는 노출배관 및 BOX류, 기타 관련 공종 등은 패널 붙임작업 착수 전에 설치도면을 감독원에게 제출하여 누락 없이 정위치에 설치 고정하여야 한다.

2) 패널 표면에 노출마감 처리되는 재료는 설치고정 후 이동 및 손상, 변색 등이 없도록 패널 붙임으로부터 최종 준공 청소 시까지 보양․보호하여야 한다.

5.4  벽 붙임 최하단 패널의 기초 설치

벽 붙임면의 최하단 패널 및 걸레받이 패널을 설치하기 위한 바탕 스라브 또는 기초 등이 없는 부분에는 패널붙임 완료 후 영구적으로 침하가 되지 않는 구조의 브라켓 또는 기초를 설치하여야 한다.

6. 외벽시공

-  시공은 R.C조나 금속 FRAME 시공에 준한다.

-  시공 전 단열재(스티로폼, 열반사 단열재)가 시공되어 있어야 한다.

-  조립하기 위한 모든 금속 부속품은 녹슬지 않은 제품을

사용함을 원칙으로 한다.

Ex) 앵글 (50X50X4.5T SST), 앙카볼트 (9X100 SST)

6.1 건식 공법(벽체 붙이기)

1) 수직, 수평실을 치고 지지 구조재가 필요한 경우에는 구조계산에 의하여 안전이 확인된 지지 구조재 및 앵커를 시공도에 의하여 설치하여야 하며, 각부재의 용접은 “철골세우기 시방”에 준한다.

2)  PANEL 배치도를 작성할 경우, 반듯이 현장 실측 후 배치도를 작성한다.

3)  배치도는 사용하기 전 감리자 및 현장 소장, 또는 그에 준하는 관계자에게 제출 후 승인 받       도록 한다.

위치와 배열을 고려하여 승인된 시공 상세도에 준하여 설치한다.

4)  PANEL을 시공하기 전 반드시 기준선을 정한 후 패널 배치도에 의해 Ank Bolt를 조립 후        시공한다.

5)  벽과의 거리는 70mm∼100mm를 기준으로 하되, 현장 여건에 따라 조절판을 이용하여 조립       한다.

6)  BRACKET은 각 패널 판에 2개소 이상 지지되도록 옹벽이나 C.M.U(앵커부위에  에폭시 그라우트를 충진 하여 보강)에 앵커를 설치하여 고정하거나, 지지 구조재를 설치하는 경우에는 수평부재에 스테인레스 볼트로 취부한다.

7)  조정과 층간 변위를 고려하여 BRACKET 고정용 구멍을 다소 헐겁게 뚫는다.

8)  줄눈에 심재를 끼우면서 패널을 시공하며 필요에 따라 조인트 그라우트 또는 실란트를 시공한다.

9)  수평과 수직을 정확하게 하여 줄눈 3mm ~ 4mm 간격을 유지한다.

10)  ANGLE 조립은 조정판을 이용하여 PANEL KEY에 맞춰 유동성 없이 조립한 후 반드시           EPOXY를 발라 고정 시킨다.

11)  시공도에 따라 설치방향 및 순서대로 한 장씩 설치 후 다음과 같이 이상여부를 확인 한다.

(1) 시공 상세도면과 실제 설치된 줄눈의 치수 확인

(2) 줄눈의 각도, 수평상태 확인

(3) 패널의 재질 및 형상, 모서리 상태 등 결점이 있는지 여부를 확인

(4) 설치 후 패널의 부착이 완전 고정 되었는지의 여부

(5) 이미 설치되어 있는 하부 패널이 상부를 시공함으로서 변형이 되었는지 여부 등

12) 긴결 철물과 같은 이종금속이 만나는 부분은 적합한 부식 방지처리를 하여야 한다.

야 한다. 이때 패널 배면과 단열재 표면은 30mm이상 이격시켜야 한다.

13) 패널과 외벽 사이의 공기흐름을 제어하기 위한 후레싱 및 부자재, 결로수 처리용 WEEP       HOLE를 시공 상세도에 따라 설치한다.

7. 내벽시공

7.1 반건식 공법

1) 바탕면은 콘크리트면 또는 철재 Frame을 기준으로 한다.

2) 패널을 시공할 면에 수직, 수평 기준선을 확인한 후 수평 먹선 작업을 한다.

3) 수평 먹선을 기준으로 패널 나누기도에 의하여 구조체에 드릴로 황동선을 고정할 구멍을 뚫는다.

4) 패널 상단에 벽체에 뚫어놓은 구멍과 일치하게 황동선

고정용 홈을 판다.

5) 직경 3㎜ 황동선(Brass Fastener)을 벽체에 고정하고 콘크리트

못으로 빠지지 않게 단단히 고정한 뒤 석재용 에폭시로 벽체와

황동선 및 콘크리트 못 위에 빠지지 않게 접착한다.

6) 패널을 수평에 맞춰서 조정한 후 벽체에 고정한 황동선을 패널에 뚫어놓은 홈에 “ㄱ”자로 구부려 패널 홈에 일치시킨 후 에폭시로 고정한다. 이 때 벽체와 패널과의 간격은 60~70㎜ 간격이 적당하며 간격이 멀어질 경우 패널 뒷부분과 구조체 사이에 보강작업을 한다.

7) 수직, 수평을 맞춰서 고정 후 황동선이 구부러지지 않도록 에폭시를 황동선에 발라 보강한다.

8) 상부 패널을 설치하기 위해서 하부 패널 상부에 일정한 두께의 고임 물질을 에폭시로 고정한 후 상부 패널을 동일한 방법으로 설치한다.

9) 위와 같은 방법으로 설치가 끝나면 줄눈 부분을 충진재로 충진한 후 실리콘 또는 시멘트로 줄눈 부분을 채워서 마감한다.

7.2 내부 본드 시공

1) 바탕면은 12mm 이상의 합판으로 수직을 맞춰서 설치한 후 합판면 위에 수평선과 수직 먹선을 놓는다.

2) 합판면을 깨끗이 청소한 후 수직, 수평선에 맞춰서 패널 나누기도를 계획한 후

에폭시 본드로 하단부터 접착한다.

3) 에폭시 본드가 접착될 패널 뒷부분을 깨끗이 닦아낸 후 에폭시를 한 면에 300mm 이하의 간격으로 본드를 접착한다.

4) 합판면과 패널의 간격을 수직이 되게 잘 고정한 후 에폭시 본드가 설치된 패널을 합판면에 밀착하여 접착이 잘되도록 압착한다.

5) 설치가 끝난 후 줄눈은 시멘트 혹은 OPEN 줄눈으로 처리한다.

8. 줄눈 넣기 시공

8-1.  줄눈 넣기는 실리콘을 사용하는 것을 원칙으로 한다. 단 BACKUP제는 사용하지 않아도 무방하    다.

8-2.  PANEL 메지 부분의  제품 표면을 깨끗이 닦아낸 후 접착한다.

8-3.  실리콘 규격은 NO. 900 이상으로 제한하며, 줄눈 넣기 전 TAPING 작업을 완전하게 한 후 시    공함을 원칙으로 한다. (석재용 비오염성 실리콘-다우코닝 DC-977 규격으로 한다)

8-4.  시멘트 줄눈 넣기로 시공할 경우 KTC에서 개발한 제품을 사용함을 원칙으로 한다.

8-5.  PANEL 메지부분의 TAPING 작업되었던 제거한 후 양생시킨다.

9. 방오제 시공

9-1.  표면의 기포 및 깨짐 부위 보수한 뒤, 표면을 전체적으로 샌딩한다.

9-2.  표면을 AIR SPRAY 깨끗이 닦아낸다.

9-3.  방오제를 AIR SPRAY로 도포한다.

(U.S.A DuPont사 제품- 불소계열 방오제)